Лабораторная работа № 5

Оценка основных свойств технических жидкостей

Цель работы: закрепление знаний по качеству марок низкозамерзающих и тормозных жидкостей; ознакомление с технической нормативно- документацией по качеству низкозамерзающих и тормозных жидкостей, с методами проведения контроля качества низкозамерзающих и тормозных жидкостей и приобретение навыков по их проведению.

Содержание работы: определение температуры замерзания низкозамерзающей жидкости; проведение расчета по исправлению ее качества; определение марки тормозной жидкости; проверка на смешивание и растворимость; принятие решения о возможности и областях применения анализируемых образцов.

Приборы, материалы и оборудование: цилиндры стеклянные диаметром 40 - 55 мм; химические стаканы емкостью 250 и 1000 мл; гидрометр; термометры; стеклянные палочки; пробки; дистиллированная вода; бензин (неэтилированный); Тосол А-40; Артика-45; БСК; Нева; Томь.

Методика выполнения работы

1. Оценка образца низкозамерзающей жидкости по внешним признакам

Низкозамерзающие охлаждающие жидкости широко используют в системах охлаждения двигателей. К ним относятся:

а) этиленгликолевые жидкости (антифризы марок 40, 65; Тосол А -40М; Тосол А-65; Лена);

б) жидкости на основе минеральных солей (Арктика -45, АСОЛ-У);

Тосол окрашивается в голубой цвет, жидкость «Лена» - в зеленый, «Арктика - 45» и «АСОЛ - У» - в желто-зеленый цвет.

Определение внешнего вида и наличия механических примесей проводится в соответствии с указаниями, описаниями в лабораторной работе 
№ 1, но применительно к анализируемому образцу низкозамерзающей жидкости.

По результатам испытаний составляется характеристика жидкости, которая приводится в отчете:

цвет;

прозрачность;

наличие механических примесей.

2. Определение состава и температуры замерзания низкозамерзающей жидкости

Для определения указанных показателей используется гидрометр, который помещается в стеклянный стакан емкостью 250 мл с испытуемым образцом жидкости. Когда колебания плавающего гидрометра прекращаются, проводят отсчет показаний шкалы по верхнему краю мениска. Гидрометр имеет две шкалы: верхнюю - концентрации С этиленгликоля в объемных процентах (см. п. а) и соответствующие им температуры замерзания (см. п. 6) и нижнюю - термометр.

Поскольку шкалы гидрометров градуированы при 20 °С, для получения истинного содержания этиленгликоля необходимо провести расчет с введением температурной поправки по формуле

СИСТ=С1∙[1+0,08∙(t-20)],

где СИСТ - истинная концентрация этиленгликоля; С1 – концентрация этиленгликоля, полученная замером при температуре t °С; t - температура, при которой проводится замер, °С.

После проведения анализов составляют табл. 14 по показателям качества анализируемого образца низкозамерзающей жидкости.

Таблица 14 - Результаты измерений и пересчета

| Температура проведения определения, °С | Показания гидрометра |  |  |  | Температура замерзания по табл. П3, °С |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | При испытании |  | Приведение к 20 °С |  |  |
|  | Количество этиленгликоля, % | Температура замерзания, °С | Количество этиленгликоля, % | Температура замерзания, °С |  |

3. Расчет по исправлению качества низкозамерзающей жидкости

При эксплуатации ДВС происходит изменение качества и потери низкозамерзающей жидкости за счет утечки ее из системы охлаждения, а также испарения. Поэтому при необходимости долива определяют показатели качества жидкости и принимают решение о ее восстановлении путем добавки этиленгликоля или воды, при этом расчет ведут следующим образом:

- при добавке этиленгликоля

χ=a-bb-k∙V,

где χ - количество добавляемого этиленгликоля (мл), приходящегося на объем (V) анализируемого образца (мл); а - объемный процент воды в анализируемом образце; b - объемный процент в исправленном образце (в смеси); k - объемный процент воды в добавляемом этиленгликоле;

- при добавке воды

U=c-dd∙V,

где U - количество добавляемой воды (мл), приходящейся на объем             (V) анализируемого образца (мл); c - объемный процент этиленгликоля в анализируемом образце; d - объемный процент этиленгликоля в исправленном образце (смеси);

для «Тосола А-40»: b = 45 %; d= 55 %;

для «Тосола А-65»: b = 35 %; d = 65 %.

4. Определение марки тормозной жидкости по цвету

Цвет тормозной жидкости определяется визуально и сравнивается с данными табл. П.6. Характеристика жидкости вносится в отчет:

цвет;

марка.

5. Проверка тормозной жидкости на смешивание

Если марка гидравлической жидкости, залитой в тормозную систему, неизвестна, то выполняют пробу на смешивание. В пробирку наливают равное количество жидкости, взятой из тормозной системы, и той, которую предлагается доливать в систему. Затем жидкость взбалтывают. Если произошло расслоение смеси, то жидкости изготовлены на разных основах и доливать жидкость в тормозную систему нельзя.

Дать заключение.

6. Проверка образцов жидкости на растворимость в водеи бензине

При добавлении к жидкостям БСК и ЭСК воды они расслаиваются, а гликолевые жидкости полностью смешиваются с водой. При добавлении бензина к касторовой жидкости они полностью перемешиваются и образуют однородную смесь. Гликолевые жидкости не смешиваются с бензином, получаются два разнородных слоя. Результаты анализа сводятся в табл. 15.

Таблица 15 - Результаты анализа

| Образец | Растворимость в воде | Растворимость в бензине |
| --- | --- | --- |

Составление отчета

По полученным данным составляется заключение (форма произвольная), в котором отражается марка низкозамерзаюшей жидкости (тормозной жидкости), а также возможность и область их использования.

Дать заключение по низкозамерзающей жидкости.

Дать заключение по тормозной жидкости.